TÉCNICAS DE PURIFICACIÓN DEL AGUA MEDIANTE PROCESOS QUÍMICOS

T. Imelda Saucedo Medina

Instituto de Investigaciones Científicas. Universidad de Guanajuato. México

Cerro de la Venada s/n. Pueblito de Rocha. Guanajuato, Gto. C.P. 36040

Correo electrónico: sauceti@quijote.ugto.mx

RESUMEN

La actividad industrial es un factor muy importante en el desarrollo económico de un país. Sin embargo, dicho desarrollo provoca una degradación del medio ambiente a causa de los desechos y efluentes generados.

Las descargas de efluentes acuosos con iones metálicos pueden ser tóxicos para la vida acuática y contaminar aguas destinadas a la irrigación y a la producción de agua potable para el consumo humano. La evolución de las disposiciones reglamentarias en términos de protección del medio ambiente ha motivado el desarrollo de procesos más eficientes para el tratamiento de efluentes acuosos industriales. Algunas de las técnicas comúnmente empleadas para el tratamiento del agua son: precipitación, coagulación-floculación, extracción líquido-sólido (intercambio iónico, resinas impregnadas y biopolímeros), extracción líquido-líquido, y procesos con membranas (ultrafiltración, nanofiltración y ósmosis inversa).

En esta presentación se exponen los principios básicos de estas técnicas y su aplicación a la remoción de iones metálicos de aguas contaminadas. Se presenta de manera más detallada los resultados obtenidos con resinas impregnadas y quitosana, un adsorbente de origen biológico, obtenido principalmente de la caparazón de crustáceos.

1. INTRODUCCIÓN

Un aspecto muy importante que debe considerarse en el desarrollo económico de un país, es el consumo cada vez mayor de los recursos naturales tales como el agua, el aire, las materias primas, etc., con lo cual si no se toman las medidas oportunas, podría llegarse a un agotamiento de estos recursos. Por esta razón es muy importante que en los esfuerzos de investigación y desarrollo, tanto públicos como privados, se plantee no sólo la depuración de los residuos y efluentes sino la reutilización de los recursos naturales y la remoción de todos los productos potencialmente contaminantes. Como una consecuencia, se han desarrollado recientemente tecnologías más eficientes para satisfacer las nuevas necesidades. El uso de la técnica de extracción líquido-sólido, para este fin, se ha incrementado considerablemente, debido a que es una técnica muy versátil que permite una eliminación eficiente de iones metálicos aún a concentraciones muy bajas. Numerosos materiales naturales y sintéticos han sido estudiados, entre los cuales podemos citar arcillas, zeolitas, resinas de intercambio iónico, resinas quelatantes, resinas impregnadas y biopolímeros. La eficiencia y la selectividad de la extracción dependen esencialmente de las características del metal y de la naturaleza del soporte utilizado. La modificación física o química de los materiales empleados como soportes, pueden favorecer la eficiencia en la extracción.

Las resinas impregnadas con solventes (RIS) son soportes sólidos impregnados con extractantes comúnmente utilizados en la extracción líquido-líquido. Este tipo de soporte, modificado mediante el proceso de impregnación, ha demostrado ser un medio efectivo para la recuperación y separación de iones metálicos de soluciones acuosas, conjugando las ventajas que ofrecen las técnicas de intercambio iónico y extracción líquido-líquido.

La quitosana es un biopolímero derivado de la quitina, el cual se obtiene de la caparazón de algunos crustáceos.

A continuación se presentan de una manera general algunos de los resultados obtenidos en la extracción de iones metálicos de soluciones acuosas empleando técnicas de extracción líquido-sólido, con soportes que de alguna manera han sido modificados, tal es el caso de las resinas impregnadas con solventes (RIS) y la quitosana (adsorbente de origen biológico).

2. DESARROLLO EXPERIMENTAL

Las resinas empleadas son del tipo XAD-2 (resinas a base de estireno-divinilbenceno) y XAD-7 (resinas derivadas del éster acrílico) impregnadas con diferentes extractantes como es el Cyanex 921 (óxido de trioctilfosfina). Las resinas impregnadas se preparan poniendo en contacto una cantidad determinada de soporte polimérico con una solución que contiene al extractante, dejándose en agitación durante varias horas.

Posteriormente se evapora el solvente y la resina queda impregnada con el extractante en cuestión, lista para ser utilizada en la extracción de los iones metálicos.

La quitosana se obtiene generalmente en forma de hojuelas, solubles en medio ácido. Se han probado algunas modificaciones químicas y físicas en este tipo de biopolímeros, tal es el caso de la fabricación de perlas de quitosana, las cuales se obtienen mediante la solubilización de la quitosana y su posterior precipitación en un baño alcalino mediante un sistema de goteo, obteniéndose geles en forma de pequeñas perlas con un alto contenido de agua. Estas perlas tienen la característica de presentar una estructura más abierta la cual facilita el paso de los iones metálicos, reflejándose en una mayor rapidez en el proceso de extracción.

La extracción de los iones metálicos se realiza poniendo en contacto un volumen determinado de la solución que contiene el metal con una cantidad del soporte a estudiar (RIS; quitosana o perlas). Se deja en agitación por varias horas, posteriormente se separa la fase acuosa del soporte y se determina la cantidad de metal que quedó en solución después de haber estado en contacto con la fase sólida. Por diferencia de concentraciones se determina el porcentaje de metal adsorbido.

Los parámetros que se varían son la composición del medio como pH, concentración de HCl, etc.

La modificación de los materiales ha formado parte de trabajos de tesis de licenciatura en donde se reporta la metodología de preparación 1-3.

3. RESULTADOS

Se estudió la extracción de cadmio de medio ácido clorhídrico (HCl) con la resina XAD-7 modificada mediante el proceso de impregnación con Cyanex-921 y se comparó la eficiencia de extracción con la resina XAD-7 sin impregnar. La resina XAD-7 impregnada con Cyanex 921 mostró una alta afinidad hacia el cadmio mientras que la resina XAD-7 sin impregnar no mostró el mismo efecto, corroborando con estos resultados que el proceso de impregnación de la resina favorece la extracción del cadmio, tal como se observa en la Figura 1.

Por otra parte, se estudió la extracción de diversos metales en medio ácido clorhídrico (HCl) con la resina XAD-7 impregnada con Cyanex 921. Los resultados mostraron que la resina impregnada muestra más afinidad hacia metales tales como cadmio, zinc, hierro, indio. Los mejores rendimientos de extracción se obtuvieron a concentraciones de HCl entre 2-6 M. La resina mostró  muy poca afinidad hacia el cobre, plomo y níquel tal como se observa en la Figura 2. Estos resultados nos muestran que la resina puede ser selectiva hacia ciertos metales dando una posibilidad de separación entre algunos de ellos. La importancia de estudiar medios ácidos tan concentrados radica en la existencia de procesos en los cuales se emplean medios muy concentrados, tal es el caso de la galvanización, en donde se originan efluentes cuya composición ácida es muy concentrada. Estos efluentes o licores pueden ir acompañados de algunos iones metálicos, de aquí la importancia de estudiar sistemas de esta composición.

Figura 1. Extracción de Cadmio en medio ácido clorhídrico (HCl). Efecto de la impregnación de la resina XAD-7 con el extractante Cyanex 921. Las barras claras representan la resina impregnada y las barras oscuras representan la resina sin impregnar.

Figura 2. Eficiencia de extracción de metales (cadmio, zinc, hierro, cobre, plomo, níquel, indio) en medio HCl con la resina XAD-7 impregnada con Cyanex 921.

Otro adsorbente que ha sido estudiado para la extracción de iones metálicos de soluciones acuosas, es la quitosana. Este biopolímero formado a base de D-glucosamina, posee grupos funcionales capaces de extraer iones metálicos. La quitosana puede ser utilizada en diversas formas tales como hojuelas o perlas3. La diferencia entre estas formas físicas puede influir de manera importante en la eficiencia de extracción de los iones metálicos. Un ejemplo que se puede mencionar es la extracción de vanadio en función del pH con quitosana y perlas de quitosana. En la Figura 3 se muestran los resultados, en donde podemos observar que las perlas de quitosana muestran una mejor eficiencia de extracción que las hojuelas de quitosana. Para el caso de las perlas se obtienen porcentajes de extracción cercanos al 100% a valores de pH de 4, mientras que para las hojuelas a ese mismo valor de pH se obtiene una extracción menor al 20%.

Figura 3.- Extracción de Vanadio (V) con hojuelas y perlas de quitosana.

A pesar de tener la misma composición química ambos materiales, se obtienen resultados muy diferentes entre sí. Esto puede explicarse debido a la baja porosidad de las hojuelas de quitosana, provocando limitaciones en la velocidad de difusión y remoción de iones metálicos.

La disposición estructural es un factor importante que debe considerarse en los materiales, ya que éste es determinante en la difusión de los iones metálicos. Este comportamiento puede corroborarse en los estudios de difusión del metal por medio de la técnica de microscopía electrónica con detectores específicos (energía dispersiva de rayos X), en donde puede observarse que la distribución del metal es más homogénea en las perlas de quitosana, mientras que el ion metálico en las hojuelas solamente se queda a nivel de superficie, como se observa en la Figura 4. Esto trae como consecuencia una disminución en la velocidad de extracción de los iones metálicos empleando un mayor tiempo en los procesos de extracción en hojuelas.

Figura 4. Extracción de uranio (VI) en hojuelas de quitosana. La parte externa luminosa corresponde a la zona más concentrada en metal.

En el caso de las perlas de gel de quitosana la difusión es más homogénea permitiendo una rápida fijación del ion metálico, el cual se deposita en toda la partícula y no solamente a nivel de superficie, con lo cual se logra retener una mayor cantidad de metal. A manera de ejemplo se muestra una microfotografía de una perla utilizada para la extracción de cadmio (Figura 5).

Comportamientos similares se han obtenido también en el caso de modificaciones químicas realizadas sobre la quitosana, obteniendo productos con altas capacidades de fijación de uranio y con altas velocidades de sorción4.

Figura 5. Extracción de cadmio con perlas de quitosana. La parte luminosa corresponde a la zona más concentrada del metal.

4. CONCLUSIONES

El desarrollo de nuevas técnicas de extracción con el fin de purificar el agua, eliminando contaminantes no deseados tales como iones metálicos, es de gran interés. Entre las técnicas utilizadas para la purificación de soluciones acuosas se encuentra la extracción líqiuido-sólido. La modificación química o física de algunos materiales puede mejorar el proceso de extracción en términos de eficiencia como en velocidad de extracción. El uso de resinas impregnadas muestran resultados favorables hacia la extracción de metales tales como el cadmio, zinc, hierro e indio. La modificación física de la quitosana, mediante la obtención de las perlas mostraron un efecto favorable en la eficiencia de extracción y en la distribución homogénea del metal.

Estos resultados muestran que mediante una modificación química o física de materiales adsorbentes puede mejorarse la eficiencia en la extracción de iones metálicos.

AGRADECIMIENTOS

Universidad de Guanajuato. Convocatoria institucional 2005 para apoyo a la investigación (FO-DIN-05). CONACYT (Ref. U44768-Q). Fondo mixto de fomento a la investigación científica y tecnológica CONACYT-Gobierno del estado de Guanajuato (GTO-2003-C02-11881).

BIBLIOGRAFÍA

- Alejandra Núñez Sánchez. “Extracción de iones metálicos con la resina XAD-7 impregnada con Cyanex 921”. Tesis de Especialidad en Instrumentación Analítica. Facultad de Ciencias Químicas. Universidad Autónoma de Querétaro. Diciembre 2002.

- Sarah de Lucía Hernández García. “Extracción de Zn(II) de medio HCl con resinas impregnadas con Cyanex 921”. Tesis de Licenciatura. Ingeniero Químico. Facultad de Química. Universidad de Guanajuato. Diciembre 2004.

- Mercy Sugey Dzul Erosa “Estudio cinético de la adsorción de Cd(II) sobre hojuelas y perlas de gel de quitosano”. Tesis de Licenciatura. Facultad de Química. Universidad Autónoma de Yucatán. 1999.

- E. Guibal, M. Jansson-Charrier, I. Saucedo, P. Le Cloirec. Enhancement of Metal Ion Sorption performance of chitosan: Effect of the structure on the Difusión Properties. Langmuir, 1995, 11(2), 591-598.

# Text boxes

% Extracción