ELECTROREMEDIACIÓN DE FENANTRENO EN SUELO UTILIZANDO ELECTRODOS DE CARBÓN VÍTREO RETICULADO (CVR) MODIFICADOS  CON TiO2
Rossy Feria Reyes1, Ma. Guadalupe García Jiménez1, 

mggj@quijote.ugto.mx, rossyfr@gmail.com.

1Instituto de Investigaciones Científicas Universidad de Guanajuato. 

La remediación electrocinética es una técnica alternativa para restablecer suelos contaminados. El proceso es realizado a través de una celda de reacción con dos electrodos introducidos en el suelo contaminado con la aplicación de un potencial eléctrico.  En este trabajo se presentan los resultados obtenidos del proceso de remoción de Fenantreno en suelo arcilloso por el método de electroósmosis, utilizando como ánodo una placa de carbón vítreo reticulado y como cátodo una malla de acero inoxidable en función de variables que afectan la remoción de contaminantes orgánicos mediante el proceso electroosmótico, considerando el pH, variación de corriente, velocidad de flujo electroosmótico y la conductividad en el suelo. Además, se reportan los resultados del estudio de remoción del Fenantreno utilizando como ánodo un electrodo de carbón vítreo reticulado modificando con el TiO2.  Estos electrodos fueron preparados mediante la inmersión de los electrodos de carbón vítreo reticulado de 100 y 65 ppi (poros por pulgada) en una solución saturada de geles de hidróxido de titanio, posteriormente los electrodos son activados a 450 oC.  El potencial aplicado a la celda de reacción fue de 25.0 V durante 24 horas de electrólisis.  El contenido de Fenantreno en el suelo después del proceso de remoción en la celda fue determinado en las diferentes zonas de la celda y la extracción del Fenantreno se realizó en un sistema Soxhlet por 4 y 24 h. La cinética del proceso de remoción fue determinado mediante la técnica de Cromatografía de Líquidos de Alta Presión (HPLC) con detección espectrofotométrica a una longitud de onda de 254 nm, utilizando una mezcla de MeOH/H2O/MeCN en relación de 45:15:40 % (v/v), con un flujo de 0.4 ml/s.

El porcentaje de remoción de Fenantreno cuando se utiliza un electrodo de carbón vítreo reticulado es del 80% y con los electrodos modificados con TiO2 se obtiene un 94% para un tiempo de electroremoción de 24 h utilizando en el medio de remoción un tensoactivo catiónico (CTAB).  Además en el trabajo se reporta la caracterización física, química y mineralógica del suelo en estudios por Difracción de Rayos X y Espectroscopia de Absorción Atómica, resultando ser un suelo permeable por su alto contenido de feldespatos con un 54% en peso, con 12% de arcilla (caolinita-esmectita) y una proporción menor de cuarzo del 13%.

