REMOCIÓN DE CADMIO EN SOLUCIONES ACUOSAS 

UTILIZANDO FIBRA DE PLUMA DE POLLO

H. E. Reynel-Avila1, A. Bonilla-Petriciolet1, J.J. Soto-Bernal2, 

A.L. Martínez-Hernández3, C. Velasco-Santos3

1 Instituto Tecnológico de Aguascalientes, Departamento de Ingeniería Química

Av. López Mateos No. 1801, Ote, Fracc. Bona Gens, C.P. 20256, Aguascalientes, Ags.

2 Centro de Investigaciones en Óptica A. C. Unidad Aguascalientes

3 Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada, UNAM

e-mail: helizabeth_00@hotmail.com, petriciolet@hotmail.com   

La presencia de metales pesados en el agua, ya sea potable o residual, es uno de los problemas ambientales más importante, ya que éstos no son biodegradables y tienden a acumularse en organismos vivos causando enfermedades y desórdenes. El Cadmio es tóxico y una ingesta de agua con contenidos de cadmio superiores a 0.005 mg/L1 puede ocasionar lesiones en los pulmones, irritación al estómago, daño renal y óseo así como hipertensión. Además, se ha establecido que este metal es carcinogénico y algunos estudios lo han relacionado con cáncer de pulmón y próstata2. Actualmente, se necesita desarrollar métodos de remoción para el cadmio, y otros metales pesados contaminantes del agua, que sean eficientes, fáciles de operar y económicamente factibles. Los procesos basados en el fenómeno de adsorción cumplen con varias de estas características. Específicamente, el uso de plantas, productos animales y sus subproductos como adsorbentes se ha vuelto familiar para varios investigadores en el campo de la Ingeniería Ambiental debido a las ventajas y cualidades fisicoquímicas que estos materiales ofrecen. En base a lo anterior, en este trabajo se estudia el uso potencial de la fibra de plumas de pollo como un biosorbente de bajo costo para la remoción de cadmio en soluciones acuosas. Se analizó la capacidad de adsorción de cadmio de las fibras mediante la realización de un conjunto de cinéticas e isoterma a 30°C. Este adsorbente fue evaluando bajo dos condiciones: a) fibra sin tratamiento y b) fibra tratada con soluciones ácidas o básicas. Los datos experimentales se ajustaron a diferentes modelos de adsorción, obteniendo así algunos parámetros termodinámicos del proceso de remoción de cadmio empleando fibra de pluma de pollo.

	1.
	Norma Mexicana de Salud  NOM-127-SSA1-1994

	2.
	K.K. Singh, A.K. Sing, S.H. Hasan, “Low cost bio-sorbent wheat bran for the removal of cadmium from wastewater: kinetic and equilibrium studies” Bioresource Technology 97, 996-1001 (2006)


