OBTENCIÓN DE MANGANITAS MEDIANTE MECANOSÍNTESIS

Bolarín A.M., Sánchez F., Hernández L.E., Méndez M.A.

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo-CIMyM

Carr. Pachuca-Tulancingo Km. 4.5, Pachuca, Hidalgo, 42184, México

Tl/Fax. 52-7-71 72000 ext. 6713 e-mail: abolarin@uaeh.reduaeh.mx
Manganitas de Lantano dopadas con Ca se prepararon empleando la técnica de mecanosíntesis. Oxidos precursores de los metales de la manganita (Mn2O3, La2O3 y CaO) se mezclaron en proporciones estequiométricas para obtener las manganitas deseadas: LaMnO3 y La2/3Ca1/3MnO3. El proceso de mecanosíntesis se llevó a cabo a temperatura ambiente en un molino de alta energía SPEX 8000D. La difracción de R-X permitió dar seguimiento a la reacción de síntesis de la manganita en función del tiempo de molienda. La morfología y tamaño de partícula se obtuvieron mediante SEM y técnica de potencial zeta. Para elucidar la estructura cristalina, fue necesario emplear SAED de TEM. Los resultados muestran la obtención de las manganitas con una estructura ortorrómbica, Pnmb, después de 4.5 horas de molienda, empleando una relación de masa de polvo: masa de medio de molienda 1:10. Se presenta la evolución de las fases en función del tiempo de molienda. Incrementos en el tiempo de molienda, producen disminución en el tamaño de partícula, llegando obtener partículas de 480 nm después de 7 horas de molienda, pero a su vez incrementa el porcentaje de contaminación por hierro, lo cual se asocia al medio de molienda empleado.

Agradecimiento: SEP-Promep.

